АКТ ОСМОТРА

г. Москва                                    8 мая 2004 г.

Эксперт __________________________ ________________., на основании заявления

г-а _____________, произвел осмотр строящегося жилого дома по адресу: Московская

обл., Одинцовский р-н, дер. Солослово, КИЗ "Горки-8".

При осмотре объекта присутствовали:

1.	_______________ - эксперт _____________________.

2.	_______________ - эксперт _____________________.

Перед началом  осмотра  всем  присутствующим  лицам  было  разъяснено  право

присутствовать при всех действиях эксперта,  а  также  право делать замечания по

поводу действий эксперта, подлежащие занесению в акт осмотра.

По результатам осмотра  был  составлен  перечень  дефектов,  список  которых

прилагается к настоящему акту.

Осмотр начат в 10 час. 00 мин., окончен  в 13 час.30 мин.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Согласно п. 1.2. СНиП II-25-80  "При проектировании  деревянных  конструкций

следует предусматривать защиту их  от  увлажнения,  биоповреждения,  от коррозии

(для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии  с

главой СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии  и  от

возгорания в соответствии с главой СНиП по противопожарным нормам проектирования

зданий и сооружений".  Согласно п. 6.35.  СНиП II-25-80  "Конструктивные  меры и

защитная   обработка   древесины   должны  обеспечивать  сохранность  деревянных

конструкций при транспортировании, хранении и монтаже, а также долговечность  их

в процессе эксплуатации". Согласно п. 6.36. СНиП II-25-80  "Конструктивные  меры

должны предусматривать:

а) предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения

атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор

воздушных линий электропередачи), производственными водами и др.;

б) предохранение древесины конструкций от промерзания,  капиллярного и

конденсационного увлажнения;

в) систематическую  просушку  древесины  конструкций  путем   создания

осушающего    температурно-влажностного    режима    (естественная   и

принудительная  вентиляция  помещения,  устройство  в  конструкциях  и

частях   зданий   осушающих   продухов,   аэраторов)"

-   деревянные конструкции крыши и крылец здания не  обработаны или не полностью

обработаны огнебиозащитными составами.

Согласно инструкции производителя кровли  "Катепал"  -   "Основание  должно

быть ровным, жестким  и  всегда  проветриваемым.  Воздушный  зазор  должен  быть

достаточно большим, вытяжное отверстие располагают как можно выше,  а  отверстия

для притока воздуха, соответственно,  в  нижней  части кровли.  Без достаточного

проветривания, а точнее, "выветривания" влаги в атмосферу конструкция  кровли не

проживет и года".

"Мероприятия по обеспечению надежности кровель:

- возможность беспрепятственного прохода воздушного потока в подкровельном

пространстве от карниза до конька;

- требуемая высота  вентилируемой  воздушной  прослойки над теплоизоляцией

должна быть не менее 50 мм. Площадь приточно-вытяжных  отверстий  должна

быть не менее площади сечения вентилируемой прослойки (СНиП II-26-76);

- вытяжные отверстия следует устраивать в наивысшей точке кровли".

"Для обеспечения  вентиляции  подкровельного  пространства  устанавливаются

аэраторы…или вентиляционные коньки…".

Согласно п. 6.44 СНиП II-25-80  "В  ограждающих  конструкциях  отапливаемых

зданий  и  сооружений   должно   быть  исключено  влагонакапливание  в  процессе

эксплуатации.   В  панелях  стен  и  плитах  покрытий   следует  предусматривать

вентиляционные  продухи,   сообщающиеся  с  наружным  воздухом… "  -  вентиляция

подкровельного   пространства   не  осуществляется  должным  образом  вследствие

отсутствия аэраторов и вентилируемого конька.  Также  следует  отметить  наличие

невентилируемых пазух мансарды.

Согласно п. 8.6 СНиП 21-01-97 "В зданиях с мансардами следует предусматривать

люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков"  -  в пространстве крыши имеются

герметичные пазухи, к которым отсутствует доступ. Также следует отметить наличие

одного слухового окна,  в  которое  может происходить несанкционированный доступ

насекомых и птиц.

Согласно инструкции производителя кровли "Катепал" - "В качестве укрепляющего

подкладочного  слоя  под  кровельную  плитку  используют  кровельный  ковер типа

Katepal K-EL 50/2200.  Необходимо  уложить подкладочный слой на коньки в ендовы,

на карнизные  свесы  и  в  торцевые  части  кровли" - подкладочные слои в данных

местах отсутствуют.