- Государственный стандарт СССР ГОСТ 23732-79
Технические условия. Вода для бетонов и растворов
(утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР
от 7 июня 1979 г. N 82)

- Water for concretes and mortars. Specifications

Дата введения 1 января 1980 г.

Переиздание июль 1993 г.

См. также ГОСТ 27006 - 86 "Бетоны. Правила подбора состава"

1. Технические требования

2. Отбор проб и методы испытаний

Приложение. Содержание растворимых солей и ионов в воде морей и океанов

Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей.

- 1. Технические требования

1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.

1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.

1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.

1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.

1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов SO_4(-2), Cl(-1) и взвешенных частиц не должно превышать величин, указанных в таблице.

1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.

1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│       Назначение воды                  │  Максимальное допустимое     │

│                                        │     содержание, мг/л         │

│                                        ├───────┬────────┬──────┬──────┤

│                                        │раство-│ ионов  │ ионов│взве- │

│                                        │римых  │SO_4(-2)│Cl(-1)│шенных│

│                                        │солей  │        │      │частиц│

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│1. Вода для  затворения  бетонной  смеси│  2000 │  600   │  350 │ 200  │

│при изготовлении  напряженных  железобе-│       │        │      │      │

│тонных конструкций.                     │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│2. Вода для  затворения  бетонной  смеси│  5000 │  2700  │ 1200 │ 200  │

│при изготовлении бетонных и железобетон-│       │        │      │      │

│ных конструкций с ненапрягаемой  армату-│       │        │      │      │

│рой, в том числе для водосбросных соору-│       │        │      │      │

│жений и  зоны переменного горизонта воды│       │        │      │      │

│массивных сооружений.                   │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│3. Вода для  затворения  бетонной  смеси│ 10000 │  2700  │ 3500 │ 300  │

│при изготовлении бетонных неармированных│       │        │      │      │

│конструкций, к которым не  предъявляются│       │        │      │      │

│требования  по  ограничению  образования│       │        │      │      │

│высолов, а также бетона, бетонных  и же-│       │        │      │      │

│лезобетонных   конструкций  подводной  и│       │        │      │      │

│внутренней зон массивных сооружений.    │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│4. Вода для промывки заполнителей, вклю-│       │        │      │      │

│чая мокрую  контрольную сортировку и ох-│  5000 │  2700  │ 1200 │ 500  │

│лаждение заполнителей                   │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│5. Вода для поливки рабочих швов при пе-│  1000 │  500   │  350 │ 200  │

│рерывах  в  бетонировании,  поверхностей│       │        │      │      │

│стыков,  подлежащих   омоноличиванию,  и│       │        │      │      │

│поверхностей водосбросных конструкций, а│       │        │      │      │

│также вода для трубного охлаждения  мас-│       │        │      │      │

│сива бетона                             │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│6. Вода для поливки законченных наружных│  5000 │  2700  │ 1200 │ 500  │

│поверхностей  бетонных  и железобетонных│       │        │      │      │

│конструкций                             │       │        │      │      │

├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┤

│7. Вода для поливки наружных  поверхнос-│ 35000 │  2700  │ 20000│ 500  │

│тей бетонных конструкций (исключая пове-│       │        │      │      │

│рхности водосбросных  сооружений),  если│       │        │      │      │

│на поверхности может быть допущено появ-│       │        │      │      │

│ление выцветов, высолов                 │       │        │      │      │

└────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴──────┘

Примечание. Вода для приготовления бетона на глиноземистом и гипсоглиноземистом цементе должна отвечать требованиям п.1.

1.8. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.

1.9. Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах, превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов Cl(-1), при условии обязательного соответствия качества бетона показателям, заданным проектом.

1.10. Содержание растворимых солей и ионов SO_4(-2) и Cl(-1) в воде морей и океанов указано в приложении.

- 2. Отбор проб и методы испытаний

2.1. Анализ качества воды осуществляют при организации производства бетонных и железобетонных конструкций и в последующем при всяком изменении источника получения воды или состава примесей.

2.2. Вода питьевая по ГОСТ 2874-73 анализу не подлежит.

2.3. Отбор, хранение и транспортирование воды производят по ГОСТ 4979-80

Пробы воды из источников с непостоянным химическим составом примесей отбирают с учетом сезонных, суточных и других изменений содержания примесей.

2.4. Содержание в воде примесей определяют:

- растворимых солей - по ГОСТ 18164-72;

- ионов SO_4(-2) - по ГОСТ 4389-72;

- ионов Cl(-1) - по ГОСТ 4245-72.

2.5. Величину pH воды определяют потенциометрическим методом с помощью рН-метров любых марок - 340; ЛП-5; ЛП-58; ЛПУ-01 и др. Определение pH воды не требует специальной подготовки пробы. Для определения берут 10 - 50 мл воды в химическом стакане емкостью 50 - 100 мл. Определение pH выполняют согласно инструкции к прибору.

2.6. Для определения содержания взвешенных частиц хорошо взбалтывают 0,5 - 1 л воды и фильтруют ее через взвешенный тигель с пористым дном. Тигель с осадком высушивают при температуре 105.С до постоянной массы. Разница в массе дает количество взвешенных частиц во взятом для определения объеме воды.

Содержание взвешенных частиц P, мг/л, вычисляют по формуле

(P  - P )

1 -  0         6

P = ──────────────── х 10 ,

V

где

P  - масса тигля, г;

0

P  - масса тигля с высушенным осадком, г;

1

V  - объем воды, отобранный на анализ, мл.

2.7. Соответствие воды требованиям пп.1.8 и 1.9 определяют сравнительными испытаниями цементного теста и бетона, приготовленного на испытуемой и питьевой воде, при этом сроки схватывания цементного теста определяют по ГОСТ 31.0.3-76, прочность бетона - по ГОСТ 10180-74, морозостойкость - по ГОСТ 10060-76.

См. ГОСТ 10180-90 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" и ГОСТ 28570-90 "Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций"

См. ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95 введенные в действие с 1 сентября 1996 г. постановлением Минстроя РФ от 5 марта 1996 г. N 18-17

2.8. Наличие содержания пленки нефтепродуктов, жиров и масел определяют визуально.

2.9. Содержание в воде для приготовления бетона примесей, на определение которых отсутствуют стандартные методы испытаний, может оцениваться по данным санитарных органов, контролирующих качество воды в водостоках санитарно-бытового водоиспользования.

Приложение

Справочное

- Содержание растворимых солей и ионов в воде морей и океанов

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│      Наименование     │                Содержание, мг/л               │

│                       ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│                       │  растворимых  │ ионов SO_4(-1)│  ионов Cl(-1) │

│                       │     солей     │               │               │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Балтийское море        │      7200     │      575      │      3960     │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Заливы Балтийского моря│  1000 - 7200  │       -       │       -       │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Азовское море          │  9000 - 12000 │       -       │       -       │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Аральское море         │     10700     │      3350     │      3800     │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Каспийское море        │ 10000 - 14000 │  2380 - 3330  │  4180 - 5860  │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Черное море            │ 18000 - 22000 │  1350 - 1650  │  9900 - 12100 │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Белое море             │ 19000 - 33000 │  1500 - 2600  │ 10500 - 18200 │

├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Океаны и открытые моря │ 33000 - 37400 │  2540 - 2880  │ 18300 - 20700 │

└───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘